用户须知

一、“质量第一、用户至上”是我公司的经营宗旨。为了更好地为用户服务，竭诚希望贵单位对产品质量提出宝贵的建议及要求，我公司深表感谢。

二、产品由整机和部件发货，货到后请用户在十日内开箱验收，如有差错及损坏应及时与我公司联系。超过时间视货物齐全，部件无损。

三、用户对产品的质量信息、改进建议和要求，请寄我公司。

1 概述

ZCA-1型纸张尘埃度测定仪，根据标准GB/T1451-1989《纸和纸板尘埃度的测定法》制造，专业用于测定纸张表面尘埃度的测定。结构合理、操作方便，广泛用于大专院校、科研单位、质检部门、纸张印刷包装生产部门对纸张类材料的试验领域。

- 技术指标

2.1  光源：20W日光灯

2.2  照射角度：60°

2.3  旋转工作台：270mm×270mm,有效面积为0.0625 m2,可旋转360°

2.4  标准尘埃图片：0.05～5.0(mm2 )

2.5  外形尺寸:428×350×250(mm )

2.6  质量:12.5 Kg

3 操作方法

3.1 取样：切取4张以上250mm×250mm试样

3.2 观察：将其中一张试样放在可旋转工作台上。打开日光灯，并在日光灯下检查试样面上肉眼可见尘埃。观察时眼睛的视距保持为250～300mm，用不同的标记圈出不同面积的尘埃；也可采用按不同面积的大小，分别记录同一面积的尘埃个数。

3.3 比对：将工作台旋转90°，每旋转一次后，用标准尘埃度图片鉴定试样上尘埃度面积的大小，也可采用按不同面积后把新发现的尘埃度加以标记，直到返回到最初的位置。

3.4 依上述方法，检查试样的另一面。

重复以上步骤，完成对其它试样的测试

3.5 尘埃度的计算：

3.5.1 尘埃和纤维束的分组（按面积大小）

| 组别 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面积（mm2） | ≥5.00 | 1.00～4.99 | 0.50～0.99 | 0.20～0.49 | 0.05～0.19 |

3.5.2 计算方法

3.5.2.1表面尘埃度应按上表分组计算出每一张试样正反面每组尘埃的个数，若单面使用的纸张则只检验使用面的尘埃度。将四张试样合算，然后换算成每平方米的尘埃个数，计算结果取整数。

注：△同一尘埃穿透纸页，使两面均能看见时，应按两个尘埃计算

△大尘埃及黑色尘埃取5㎡试样进行检查。

计算公式如下：

尘埃度ND(个/㎡)=M/n×16

式中：M----全部试样正反面尘埃总数

n----进行检查尘埃试样的张数

3.5.2.2按每平米的尘埃面积（mm2）表示时，则按以下公式进行计算，精确到每一位小数。

尘埃度SD（mm2/m2）=（∑ax×bx）/n×16

式中：ax----某一尘埃面积的个数

bx----某一尘埃面积，mm2

n----进行检查尘埃试样的张数

（注：湿纸尘埃度计算如上所述执行国家标准）

产 品 合 格 证

CHANPINHEGEZHENG

产品名称：    尘埃度测定仪

型    号：       ZCA-1

出厂编号：

| 项目 | 技术要求 | 检验结果 |
| --- | --- | --- |
| 电器部分 | 正常 | 合格 |
| 工作台 | 可旋转360° | 合格 |
| 光照板整洁度 | 无斑点、杂质 | 合格 |
| 外观检查 |  | 合格 |

本产品经检验合格，准予出厂。

检验章：

济南精基试验仪器有限公司

年   月   日

装 箱 单

产品型号：       ZCA-1

产品名称：      尘埃度测定仪

| 序号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仪 器 | 台 | 1 |  |
| 2 | 说 明 书 | 份 | 1 |  |
| 3 | 合 格 证 | 份 | 1 |  |
| 4 | 对 比 图 片 | 套 | 1 |  |

装箱员：

济南精基试验仪器有限公司

年   月   日